[image: image6.jpg]



Полипропиленовая загрузка

                            в виде блока
2Н W-BOX

[image: image1.jpg]npueammue
nidnpuemcmeo

TIACT YKPAIHA





2Н W-BOX – полипропиленовый наполнитель, применяющийся для дренажных и ретенционных резервуаров .
Он является прекрасной альтернативой для традиционной канальной системы, в случае, если невозможна ее модернизация или расширение. С точки зрения наружной структуры и функциональности. 
2H W-BOX аналогичен традиционным дренажным системам с применением щебня. Однако, наши наполнители отличаются 3-кратно большей емкостью, что позволяет значительно редуцировать дренажную поверхность. 


вул. Ярослава Мудрого,18, м. Самбір 81400 Україна

телефон: +38/097/44-99-681; тел./fax: +38/03236/6-07-50

e-mail: office_2h@mail.ru;2hplast@mail.ru www:2hplast.com.ua 
	[image: image2.jpg]iiiii





	[image: image3.jpg]




	W - BOX с дренажными отверстиями (>950 л емкости на м3)
	Щебневый наполнитель 

(150-300 л емкости на м3 щебня)


Применение : 

· ретенционные резервуары 

· дренажные резервуары 

· застилка площадок под автостоянки 

· застилка грунта под дорожное полотно

2H W-BOX                                
	материал: 
	полипропилен 

	размеры : 
	2400 x 600 x 300 мм 

	объем : 
	470 л 

	свободный объем : 
	> 95 % 

	открытая поверхность : 
	> 60 % 

	глубина монтажа: 
	1 – 2 м 




вул. Ярослава Мудрого,18, м. Самбір 81400 Україна

телефон: +38/097/44-99-681; ; тел./fax: +38/03236/6-07-50

e-mail: office_2h@mail.ru; 2hplast@mail.ru, www.2hplast.com.ua
ТИПЫ W-BOX: 
                  W - BOX тип L – выдерживает давление грузового автомобиля (соответственно SLW 60 при покрытии   1-2 метровым слоем грунта), 
                  W - BOX тип P – выдерживает давление легкового автомобиля (соответственно SLW 30 при покрытии   1-2 метровым слоем грунта), 
                  W - BOX тип G – выдерживает вес пешехода (для монтажа в садах) 

 АКСЕССУАРЫ : 
Для получения оптимального результата при использовании дренажных блоков   обязательно применение так называемой геоткани. 
                            Геоткань для W - BOX тип L и P :
	материал: 
	полиэтилен / полипропилен 

	вес: 
	ок. 233 г/м2 

	прочность: 
	40 kN/м2 согласно EN ISO 10319 

	растяжимость : 
	ок. 20% 

	ширина пор: 
	ок. 220 µм 


                           Геоткань для W-BOX тип G : 

	материал : 
	полипропилен 

	вес: 
	ок. 200 г/м2 

	прочность: 
	12 kN/ м2 согласно EN ISO 10319 

	растяжимость : 
	ок. 38% 

	ширина пор: 
	ок. 90 µ м 






вул. Ярослава Мудрого,18, м. Самбір 81400 Україна

телефон: +38/097/44-99-681 ; тел./fax: +38/03236/6-07-50

e-mail: office_2h@mail.ru; 2hplast@mail.ru, www.2hplast.com.ua
[image: image4.jpg]





вул. Ярослава Мудрого,18, м. Самбір 81400 Україна

[image: image5.jpg]ATI2006-08-021

aTEST
HIGIENIGZNY



телефон: +38/097/44-99-681; тел./fax: +38/03236/6-07-50

e-mail: office_2h@mail.ru; 2hplast@mail.ru, www.2hplast.co.ual
